	海关总署公告2011年第38号 
	 

	2011-06-15
	

	    海关总署和国家发展改革委批准《1KV以下铜芯聚合物绝缘电线加工贸易单耗标准》等43项加工贸易单耗标准（标准名称、文本见附件），自2011年7月15日起执行，原《聚氯乙烯（PVC）手套单耗标准》（标准编号：HDB/QB005-2000）、《自行车车胎加工贸易单耗标准》（标准号：HDB/SH002-2000）和《男衬衫加工贸易单耗标准》（标准号：HDB0013-2000）同时废止。
    特此公告。
    附件：1．43项加工贸易单耗标准名称列表         
 
          2．43项加工贸易单耗标准文本 

                    二○一一年五月十七日

	


附件1

43项加工贸易单耗标准名称列表

	序号
	标准号
	标准名称
	批准日期
	实施日期

	1
	HDB/JB014-2011
	1KV以下铜芯聚合物绝缘电线加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	2
	HDB/JB015-2011
	铝塑汽车散热器加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	3
	HDB/JB016-2011
	汽车转向管柱用管加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	4
	HDB/JB017-2011
	自攻螺钉加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	5
	HDB/JB018-2011
	8.7/10kV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（三芯）加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	6
	HDB/YD011-2011
	小型金属化聚酯膜电容器（CL21X）加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	7
	HDB/YD012-2011
	片式多层瓷介电容器（MLCC）加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	8
	HDB/YD013-2011
	片式压电晶体谐振器加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	9
	HDB/YD014-2011
	多晶硅太阳能光伏组件加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	10
	HDB/YB015-2011
	吊扇马达用定子、转子加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	11
	HDB/YB016-2011
	手机按键内层金属弹片加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	12
	HDB/YB017-2011
	计算机硬盘磁头臂加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	13
	HDB/YY003-2011
	对乙酰氨基酚（扑热息痛）加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	14
	HDB/YY004-2011
	牛磺酸加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	15
	HDB/LY007-2011
	单板饰面板加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	16
	HDB/LY008-2011
	混凝土模板用胶合板加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	17
	HDB/LY009-2011
	浸渍纸贴面层压木质地板加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	18
	HDB/QB058-2011
	聚氯乙烯（PVC）胶带加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	19
	HDB/QB059-2011
	工艺指甲加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	20
	HDB/QB060-2011
	聚乙烯泡沫板加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	21
	HDB/QB061-2011
	聚氯乙烯（PVC）手套加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	22
	HDB/SH045-2011
	改性聚碳酸酯加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	23
	HDB/SH046-2011
	聚氯乙烯纯粉加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	24
	HDB/SH047-2011
	初级形态环氧树脂加工贸易单耗标准 
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	25
	HDB/SH048-2011
	初级形态聚醚加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	26
	HDB/SH049-2011
	充气橡胶自行车车胎加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	27
	HDB/JC015-2011
	塑料制马桶座圈及盖加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	28
	HDB/JC016-2011
	便器水箱配件（塑料制进出水组件）加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	29
	HDB/JC017-2011
	聚氯乙烯（PVC）装饰膜贴面石膏天花板加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	30
	HDB/JC018-2011
	塑料土工格栅加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	31
	HDB/FZ069-2011
	机织女西服裙加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	32
	HDB/FZ070-2011
	棉制及化学纤维制针织男式背心加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	33
	HDB/FZ071-2011
	棉制及化学纤维制针织女式睡衣裤加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	34
	HDB/FZ072-2011
	合成纤维制针织男式游泳裤加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	35
	HDB/FZ073-2011
	合成纤维制针织女式游泳服加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	36
	HDB/FZ074-2011
	锦纶弹性织带加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	37
	HDB/FZ075-2011
	机织男式长袖衬衫加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	38
	HDB/FZ076-2011
	毛制及化学纤维制机织女式西服马甲加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	39
	HDB/FZ077-2011
	棉制毛巾布制毛巾被加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	40
	HDB/FZ078-2011
	尼龙制女士连裤袜加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	41
	HDB/FZ079-2011
	熔体直纺聚酯长丝加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	42
	HDB/FZ080-2011
	聚酰胺-6工业长丝加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日

	43
	HDB/FZ081-2011
	溶解木浆制粘胶短纤加工贸易单耗标准
	2011年5月17日
	2011年7月15日


附件2

43项加工贸易单耗标准文本
1. 1KV以下铜芯聚合物绝缘电线加工贸易单耗标准
HDB/JB014-2011 
	序号
	成  品
	原  料
	净耗
（千克/千克）
	工艺损耗率（%）

	
	名称
	单位
	商品编码
	规格
	名称
	单位
	商品编码
	规格
	
	

	1
	1KV以下铜芯聚合物绝缘电线
	千克
	8544110000

8544200000

8544491900

8544492900
	非汽车用、非建筑用、无接头
	聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）等聚合物颗粒
	千克
	3901100001

3901100090

3901200001

3901200090

3901902000

3902100010

3902100090

3904210000

3904220000
	不限
	≤1
	2.7

	
	
	
	
	
	铜丝 
	千克
	7408110000
7408190000
	直径：0.02mm～8mm
	
	3.5


注：因产品工艺配料不同,聚合物颗粒和铜丝占成品的比例会有所不同，因此在本标准中不具体规定净耗值。此标准中聚合物颗粒损耗为不可回收再用，若有回收再用情况则损耗率应根据再用比例相应减小。

2. 铝塑汽车散热器加工贸易单耗标准

                                                                                                                        HDB/JB015-2011
	序号
	成  品
	原  料
	净耗

(千克/个)
	工艺损耗率（%）

	
	名称
	单位
	 商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	
	

	1
	铝塑汽车散热器
	个
	87089110
	1995
	铝合金带材
	千克
	76061230
	厚度：0.28 mm ≤厚度≤0.30mm
	3.73
	4

	2
	铝塑汽车散热器
	
	87089110
	1520
	铝合金带材
	
	76061230
	
	3.07
	

	3
	铝塑汽车散热器
	
	87089110
	2171
	铝合金带材
	
	76061230
	
	4.15
	

	4
	铝塑汽车散热器
	
	87089110
	1453
	铝合金带材
	
	76061230
	
	1.31
	

	5
	铝塑汽车散热器
	
	87089110
	1693
	铝合金带材
	
	76061230
	
	1.87
	

	6
	铝塑汽车散热器
	
	87089110
	1522
	铝合金带材
	
	76061230
	
	1.88
	

	7
	铝塑汽车散热器
	
	87089110
	1552
	铝合金带材
	
	76061230
	
	2.15
	

	8
	铝塑汽车散热器
	
	87089110
	161
	铝合金带材
	
	76061230
	
	1.73
	

	9
	铝塑汽车散热器
	
	87089110
	1494
	铝合金带材
	
	76061230
	
	0.62
	

	10
	铝塑汽车散热器
	
	87089110
	2330
	铝合金带材
	
	76061220
	厚度：0.2 mm＜厚度＜ 0.28mm
	0.99
	


注：1、此标准仅适用于“O”型散热管。

3. 汽车转向管柱用管加工贸易单耗标准

HDB/JB016-2011
	序号
	成  品
	原  料
	净耗

（千克/千克）
	工艺损耗率

（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	
	

	1
	汽车转向管柱用管
	千克
	73063090
	外径：38.1mm-50.8mm

壁厚：1.2mm-2.3mm
长度：89.75mm-372mm
	热轧钢材
	千克
	72111900
	宽幅：118mm-158mm

厚度：1.15mm-2.25 mm
	1
	8.8


4. 自攻螺钉加工贸易单耗标准

HDB/JB017-2011
	序号
	成  品
	原  料
	净耗

（千克/千克）
	工艺损耗率（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
（公称直径）
	名称
	单位
	商品编号
	规格(Φ)
	
	

	1
	自攻螺钉
	千克
	7318140001
	2.2-5.5
	渗碳钢盘元线材
	千克
	7227100000
	5.5mm-7mm
	1
	10

	
	
	
	
	6.3-9.5
	
	
	
	8mm-12mm
	
	8


5. 8.7/10kV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（三芯）单耗标准

HDB/JB018-2011
	序号
	成  品
	原  料
	净耗

（千克/千米）
	工艺损耗率（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格

（芯数×截面积）
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	
	

	1
	8.7/10kV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
（三芯）
	千米
	8544601200
	3×25mm2
	铜丝
	千克
	7408110000
7408190000
	Φ≤8mm
	680.8
	2

	
	
	
	
	
	铜带
	
	7409119000
	厚度＞0.15mm
	191
	2

	
	
	
	
	
	交联聚乙烯绝缘料
	
	3901200001
	
	498.3
	3

	
	
	
	
	
	聚乙烯屏蔽料

（内屏蔽料）
	
	3901200001
	
	61.2
	3

	
	
	
	
	
	聚乙烯屏蔽料

（外屏蔽料）
	
	3901200001
	
	156.3
	3

	
	
	
	
	
	聚氯乙烯护套料
	
	3904109001
	
	482.5
	5

	2
	8.7/10kV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
（三芯）
	千米
	8544601200
	3×35mm2
	铜丝
	千克
	7408110000 

7408190000
	Φ≤8mm
	951.3
	2

	
	
	
	
	
	铜带
	
	7409119000
	厚度＞0.15mm
	201.5
	2

	
	
	
	
	
	交联聚乙烯绝缘料
	
	3901200001
	
	539.2
	3

	
	
	
	
	
	聚乙烯屏蔽料

（内屏蔽料）
	
	3901200001
	
	70.1
	3

	
	
	
	
	
	聚乙烯屏蔽料

（外屏蔽料）
	
	3901200001
	
	165.2
	3

	
	
	
	
	
	聚氯乙烯护套料
	
	3904109001
	
	524.9
	5

	3
	8.7/10kV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
（三芯）
	千米
	8544601200
	3×50mm2
	铜丝
	千克
	7408110000  

7408190000
	Φ≤8mm
	1348.3
	2

	
	
	
	
	
	铜带
	
	7409119000
	厚度＞0.15mm
	214.2
	2

	
	
	
	
	
	交联聚乙烯绝缘料
	
	3901200001
	
	592.3
	3

	
	
	
	
	
	聚乙烯屏蔽料

（内屏蔽料）
	
	3901200001
	
	81.8
	3

	
	
	
	
	
	聚乙烯屏蔽料

（外屏蔽料）
	
	3901200001
	
	176.7
	3

	
	
	
	
	
	聚氯乙烯护套料
	
	3904109001
	
	580.2
	5

	4
	8.7/10kV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
（三芯）
	千米
	8544601200
	3×70mm2
	铜丝
	千克
	7408110000  7408190000
	Φ≤8mm
	1887.6
	2

	
	
	
	
	
	铜带
	
	7409119000
	厚度＞0.15mm
	232.2
	2

	
	
	
	
	
	交联聚乙烯绝缘料
	
	3901200001
	
	657.6
	3

	
	
	
	
	
	聚乙烯屏蔽料

（内屏蔽料）
	
	3901200001
	
	96.2
	3

	
	
	
	
	
	聚乙烯屏蔽料

（外屏蔽料）
	
	3901200001
	
	190.9
	3

	
	
	
	
	
	聚氯乙烯护套料
	
	3904109001
	
	648.2
	5

	5
	8.7/10kV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
（三芯）
	千米
	8544601200
	3×95mm2
	铜丝
	千克
	7408110000  7408190000
	Φ≤8mm
	2587.2
	2

	
	
	
	
	
	铜带
	
	7409119000
	厚度＞0.15mm
	250.3
	2

	
	
	
	
	
	交联聚乙烯绝缘料
	
	3901200001
	
	723.1
	3

	
	
	
	
	
	聚乙烯屏蔽料

（内屏蔽料）
	
	3901200001
	
	110.6
	3

	
	
	
	
	
	聚乙烯屏蔽料

（外屏蔽料）
	
	3901200001
	
	205.1
	3

	
	
	
	
	
	聚氯乙烯护套料
	
	3904109001
	
	723.6
	5

	6
	8.7/10kV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
（三芯）
	千米
	8544601200
	3×120mm2
	铜丝
	千克
	7408110000  7408190000
	Φ≤8mm
	3268.1
	2

	
	
	
	
	
	铜带
	
	7409119000
	厚度＞0.15mm
	265.1
	2

	
	
	
	
	
	交联聚乙烯绝缘料
	
	3901200001
	
	780.2
	3

	
	
	
	
	
	聚乙烯屏蔽料

（内屏蔽料）
	
	3901200001
	
	123.2
	3

	
	
	
	
	
	聚乙烯屏蔽料

（外屏蔽料）
	
	3901200001
	
	217.5
	3

	
	
	
	
	
	聚氯乙烯护套料
	
	3904109001
	
	792.9
	5

	7
	8.7/10kV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
（三芯）
	千米
	8544601200
	3×150mm2
	铜丝
	千克
	7408110000  7408190000
	Φ≤8mm
	4085
	2

	
	
	
	
	
	铜带
	
	7409119000
	厚度＞0.15mm
	280
	2

	
	
	
	
	
	交联聚乙烯绝缘料
	
	3901200001
	
	845.5
	3

	
	
	
	
	
	聚乙烯屏蔽料

（内屏蔽料）
	
	3901200001
	
	137.6
	3

	
	
	
	
	
	聚乙烯屏蔽料

（外屏蔽料）
	
	3901200001
	
	231.8
	3

	
	
	
	
	
	聚氯乙烯护套料
	
	3904109001
	
	871.2
	5

	8
	8.7/10kV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
（三芯）
	千米
	8544601200
	3×185mm2
	铜丝
	千克
	7408110000  7408190000
	Φ≤8mm
	5037.1
	2

	
	
	
	
	
	铜带
	
	7409119000
	厚度＞0.15mm
	302.2
	2

	
	
	
	
	
	交联聚乙烯绝缘料
	
	3901200001
	
	910.9
	3

	
	
	
	
	
	聚乙烯屏蔽料

（内屏蔽料）
	
	3901200001
	
	152
	3

	
	
	
	
	
	聚乙烯屏蔽料

（外屏蔽料）
	
	3901200001
	
	246
	3

	
	
	
	
	
	聚氯乙烯护套料
	
	3904109001
	
	955.4
	5

	9
	8.7/10kV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
（三芯）
	千米
	8544601200
	3×240mm2
	铜丝
	千克
	7408110000  7408190000
	Φ≤8mm
	6536.1
	2

	
	
	
	
	
	铜带
	
	7409119000
	厚度＞0.15mm
	326.6
	2

	
	
	
	
	
	交联聚乙烯绝缘料
	
	3901200001
	
	1003.8
	3

	
	
	
	
	
	聚乙烯屏蔽料

（内屏蔽料）
	
	3901200001
	
	171.8
	3

	
	
	
	
	
	聚乙烯屏蔽料

（外屏蔽料）
	
	3901200001
	
	265.5
	3

	
	
	
	
	
	聚氯乙烯护套料
	
	3904109001
	
	1080.8
	5

	10
	8.7/10kV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
（三芯）
	千米
	8544601200
	3×300mm2
	铜丝
	千克
	7408110000  7408190000
	Φ≤8mm
	8090
	2

	
	
	
	
	
	铜带
	
	7409119000
	厚度＞0.15mm
	350
	2

	
	
	
	
	
	交联聚乙烯绝缘料
	
	3901200001
	
	1093.2
	3

	
	
	
	
	
	聚乙烯屏蔽料

（内屏蔽料）
	
	3901200001
	
	191.6
	3

	
	
	
	
	
	聚乙烯屏蔽料

（外屏蔽料）
	
	3901200001
	
	285.1
	3

	
	
	
	
	
	聚氯乙烯护套料
	
	3904109001
	
	1208.2
	5

	11
	8.7/10kV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
（三芯）
	千米
	8544601200
	截面积：

3×400mm2
	铜丝
	千克
	7408110000  7408190000
	Φ≤8mm
	10680
	2

	
	
	
	
	
	铜带
	
	7409119000
	厚度＞0.15mm
	380.7
	2

	
	
	
	
	
	交联聚乙烯绝缘料
	
	3901200001
	
	11211.4
	3

	
	
	
	
	
	聚乙烯屏蔽料

（内屏蔽料）
	
	3901200001
	
	217.6
	3

	
	
	
	
	
	聚乙烯屏蔽料

（外屏蔽料）
	
	3901200001
	
	310.8
	3

	
	
	
	
	
	聚氯乙烯护套料
	
	3904109001
	
	1400.5
	5

	12
	8.7/10kV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
（三芯）
	千米
	8544601200
	截面积：

3×500mm2
	铜丝
	千克
	7408110000  7408190000
	Φ≤8mm
	13350
	2

	
	
	
	
	
	铜带
	
	7409119000
	厚度＞0.15mm
	420
	2

	
	
	
	
	
	交联聚乙烯绝缘料
	
	3901200001
	
	1362.3
	3

	
	
	
	
	
	聚乙烯屏蔽料

（内屏蔽料）
	
	3901200001
	
	270.3
	3

	
	
	
	
	
	聚乙烯屏蔽料

（外屏蔽料）
	
	3901200001
	
	392.6
	3

	
	
	
	
	
	聚氯乙烯护套料
	
	3904109001
	
	1627.7
	5


6. 小型金属化聚酯膜电容器（CL21X）加工贸易单耗标准

                                            HDB/YD011-2011
	序号
	成  品
	原  料
	净耗

（克/千只）
	工艺损耗率（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	品质规格
	名称
	单位
	商品编号
	品质规格
	
	

	
	
	
	
	电压（V）
	容量（μF）
	
	
	
	
	
	

	1
	金属化聚酯膜电容器
	千只
	8532259000
	50、63
	0.0047
	金属化聚酯膜
	克
	3920620009
	膜厚8-12μm
	48
	5

	
	
	
	
	
	0.0056
	
	
	
	膜厚8-12μm
	58
	5

	
	
	
	
	
	0.0068
	
	
	
	膜厚8-12μm
	70
	5

	
	
	
	
	
	0.01
	
	
	
	膜厚6-8μm
	50
	5

	
	
	
	
	
	0.012
	
	
	
	膜厚6-8μm
	65
	5

	
	
	
	
	
	0.015
	
	
	
	膜厚6-8μm
	69
	5

	
	
	
	
	
	0.018
	
	
	
	膜厚6-8μm
	72
	5

	
	
	
	
	
	0.022
	
	
	
	膜厚6-8μm
	95
	5

	
	
	
	
	
	0.027
	
	
	
	膜厚4-6μm
	64
	5

	
	
	
	
	
	0.033
	
	
	
	膜厚4-6μm
	65
	5

	
	
	
	
	
	0.039
	
	
	
	膜厚4-6μm
	73
	5

	
	
	
	
	
	0.047
	
	
	
	膜厚4-6μm
	74
	5

	
	
	
	
	
	0.056
	
	
	
	膜厚4-6μm
	75
	5

	
	
	
	
	
	0.068
	
	
	
	膜厚4-6μm
	76
	5

	
	
	
	
	
	0.082
	
	
	
	膜厚2.5-3μm
	60
	5

	
	
	
	
	
	0.1
	
	
	
	膜厚2.5-3μm
	78
	5

	
	
	
	
	
	0.12
	
	
	
	膜厚2.5-3μm
	89
	5

	
	
	
	
	
	0.15
	
	
	
	膜厚2.5-3μm
	102
	5

	
	
	
	
	
	0.18
	
	
	
	膜厚2.5-3μm
	121
	5

	
	
	
	
	
	0.22
	
	
	
	膜厚2.5-3μm
	145
	5

	
	
	
	
	
	0.27
	
	
	
	膜厚2.5-3μm
	165
	5

	
	
	
	
	
	0.33
	
	
	
	膜厚2.5-3μm
	168
	5

	
	
	
	
	
	0.39
	
	
	
	膜厚2.5-3μm
	197
	5

	
	
	
	
	
	0.47
	
	
	
	膜厚2.5-3μm
	236
	5

	
	
	
	
	
	0.56
	
	
	
	膜厚2.5μm
	191
	5

	
	
	
	
	
	0.68
	
	
	
	膜厚2.5μm
	247
	5

	
	
	
	
	
	0.82
	
	
	
	膜厚2.5μm
	260
	5

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	膜厚2.5μm
	276
	5

	
	
	
	
	
	1.5
	
	
	
	膜厚2.5μm
	396
	5

	
	
	
	
	
	1.8
	
	
	
	膜厚2.5μm
	461
	5

	
	
	
	
	
	2.2
	
	
	
	膜厚2.5μm
	585
	5

	
	
	
	
	
	3.3
	
	
	
	膜厚2.5μm
	1000
	5

	
	
	
	
	
	4.7
	
	
	
	膜厚2.5μm
	1512
	5

	
	
	
	
	
	6.8
	
	
	
	膜厚2.5μm
	2060
	5

	
	
	
	
	
	10
	
	
	
	膜厚2.5μm
	3000
	5

	2
	金属化聚酯膜电容器
	千只
	8532259000
	100
	0.001
	金属化聚酯膜
	克
	3920620009
	膜厚8-12μm
	29
	5

	
	
	
	
	
	0.0012
	
	
	
	膜厚8-12μm
	30
	5

	
	
	
	
	
	0.0015
	
	
	
	膜厚8-12μm
	33
	5

	
	
	
	
	
	0.0018
	
	
	
	膜厚8-12μm
	39
	5

	
	
	
	
	
	0.0022
	
	
	
	膜厚8-12μm
	48
	5

	
	
	
	
	
	0.0033
	
	
	
	膜厚8-12μm
	40
	5

	
	
	
	
	
	0.0039
	
	
	
	膜厚8-12μm
	44
	5

	
	
	
	
	
	0.0047
	
	
	
	膜厚8-12μm
	48
	5

	
	
	
	
	
	0.0056
	
	
	
	膜厚8-12μm
	58
	5

	
	
	
	
	
	0.0068
	
	
	
	膜厚8-12μm
	70
	5

	
	
	
	
	
	0.0082
	
	
	
	膜厚8-12μm
	48
	5

	
	
	
	
	
	0.01
	
	
	
	膜厚6-8μm
	65
	5

	
	
	
	
	
	0.012
	
	
	
	膜厚6-8μm
	80
	5

	
	
	
	
	
	0.015
	
	
	
	膜厚6-8μm
	90
	5

	
	
	
	
	
	0.018
	
	
	
	膜厚6-8μm
	95
	5

	
	
	
	
	
	0.022
	
	
	
	膜厚6-8μm
	104
	5

	
	
	
	
	
	0.027
	
	
	
	膜厚4-6μm
	56
	5

	
	
	
	
	
	0.033
	
	
	
	膜厚4-6μm
	72
	5

	
	
	
	
	
	0.039
	
	
	
	膜厚4-6μm
	78
	5

	
	
	
	
	
	0.047
	
	
	
	膜厚4-6μm
	89
	5

	
	
	
	
	
	0.056
	
	
	
	膜厚4-6μm
	75
	5

	
	
	
	
	
	0.068
	
	
	
	膜厚4-6μm
	72
	5

	
	
	
	
	
	0.082
	
	
	
	膜厚3μm
	73
	5

	
	
	
	
	
	0.1
	
	
	
	膜厚3μm
	106
	5

	
	
	
	
	
	0.12
	
	
	
	膜厚3μm
	115
	5

	
	
	
	
	
	0.15
	
	
	
	膜厚3μm
	129
	5

	
	
	
	
	
	0.16
	
	
	
	膜厚3μm
	134
	5

	
	
	
	
	
	0.18
	
	
	
	膜厚3μm
	145
	5

	
	
	
	
	
	0.22
	
	
	
	膜厚3μm
	180
	5

	
	
	
	
	
	0.27
	
	
	
	膜厚3μm
	227
	5

	
	
	
	
	
	0.33
	
	
	
	膜厚2.5-3μm
	224
	5

	
	
	
	
	
	0.39
	
	
	
	膜厚2.5-3μm
	251
	5

	
	
	
	
	
	0.47
	
	
	
	膜厚2.5-3μm
	295
	5

	
	
	
	
	
	0.56
	
	
	
	膜厚2.5-3μm
	336
	5

	
	
	
	
	
	0.68
	
	
	
	膜厚2.5-3μm
	416
	5

	
	
	
	
	
	0.82
	
	
	
	膜厚2.5-3μm
	474
	5

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	膜厚2.5-3μm
	580
	5

	
	
	
	
	
	1.5
	
	
	
	膜厚2.5-3μm
	746
	5

	
	
	
	
	
	2.2
	
	
	
	膜厚2.5-3μm
	1176
	5

	
	
	
	
	
	3.3
	
	
	
	膜厚2.5-3μm
	1283
	5

	
	
	
	
	
	4.7
	
	
	
	膜厚2.5-3μm
	1827
	5

	
	
	
	
	
	6.8
	
	
	
	膜厚2.5-3μm
	2645
	5

	
	
	
	
	
	10
	
	
	
	膜厚2.5-3μm
	3888
	5


注：1、加黑的为优选型号。出口产品一般集中在 0.1、0.22、0.33、0.47、1.0μF几个规格上。

2、CL21X的符号含义：C代表电容器，L代表聚酯膜，L后的2代表金属化，L后的1代表环氧树脂封装，X代表小型化。

3、CL21X可分为粉体、盒式两种外观类型，但这不影响金属化膜的单耗。
7. 片式多层瓷介电容器（MLCC）加工贸易单耗标准

HDB/YD012-2011
	序号
	成  品
	原  料
	成品内电极层数
	净耗
（克/千只）
	工艺损耗率（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	品质规格
（长×宽×高）
	名称
	单位
	商品编号
	品质规格
	
	
	

	1
	片式多层瓷介电容器（MLCC）
	千只
	8532241000
	英制：0805型
公制：（2.0 mm×1.2 mm×0.6 mm）
	端浆
（铜浆）
	克
	3824909903
	含铜60-75%，玻璃5-10%，固形树脂5-10%，其它溶剂20-30%
	≤27层
	0.54
	38

	
	
	
	
	
	内浆
（镍浆）
	克
	3824909903
	含镍40-53%、固体添加物(如钛酸钡)5-10%、固形树脂1-10%、其他溶剂40-47%
	≤27层
	0.66
	54

	
	
	
	
	
	瓷粉
	克
	2507009000
	含90-99%的钛酸钡
	≤27层
	9.70
	30

	2
	片式多层瓷介电容器（MLCC）
	千只
	8532241000
	英制：0805型
公制：（2.0 mm×1.2 mm×0.85 mm）
	端浆
（铜浆）
	克
	3824909903
	含铜60-75%，玻璃5-10%，固形树脂5-10%，其它溶剂20-30%
	≤400层
	0.62
	38

	
	
	
	
	
	或：端浆
（镍浆）
	克
	3824909903
	含镍40-53%、固体添加物(如钛酸钡)5-10%、固形树脂1-10%、其他溶剂40-47%
	≤130层
	0.73
	50

	
	
	
	
	
	内浆
（镍浆）
	克
	3824909903
	含镍40-53%、固体添加物(如钛酸钡)5-10%、固形树脂1-10%、其他溶剂40-47%
	≤100层
	2.50
	54

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	101-200（含）层
	5.02
	54

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	201-300（含）层
	7.65
	54

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	301-400（含）层
	10.20
	54

	
	
	
	
	
	瓷粉
	克
	2507009000
	含90-99%的钛酸钡
	≤400层
	14.83
	30

	3
	片式多层瓷介电容器（MLCC）
	千只
	8532241000
	英制：0805型
公制：（2.0 mm×1.2 mm×1.15 mm）
	端浆
（铜浆）
	克
	3824909903
	含铜60-75%，玻璃5-10%，固形树脂5-10%，其它溶剂20-30%
	≤200层
	0.79
	38

	
	
	
	
	
	内浆
（镍浆）
	克
	3824909903
	含镍40-53%、固体添加物(如钛酸钡)5-10%、固形树脂1-10%、其他溶剂40-47%
	≤100层
	2.53
	54

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	101-200（含）层
	5.07
	54

	
	
	
	
	
	瓷粉
	克
	2507009000
	含90-99%的钛酸钡
	≤200层
	18.59
	30

	4
	片式多层瓷介电容器（MLCC）
	千只
	8532241000
	英制：0805型
公制：（2.0 mm×1.2 mm×1.25 mm）
	端浆
（铜浆）
	克
	3824909903
	含铜60-75%，玻璃5-10%，固形树脂5-10%，其它溶剂20-30%
	≤350层
	0.89
	38

	
	
	
	
	
	或：端浆
（镍浆）
	克
	3824909903
	含镍40-53%、固体添加物(如钛酸钡)5-10%、固形树脂1-10%、其他溶剂40-47%
	≤266层
	0.76
	50

	
	
	
	
	
	内浆
（镍浆）
	克
	3824909903
	含镍40-53%、固体添加物(如钛酸钡)5-10%、固形树脂1-10%、其他溶剂40-47%
	≤100层
	2.52
	54

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	101-200（含）层
	5.07
	54

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	201-300（含）层
	7.65
	54

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	301-350（含）层
	8.93
	54

	
	
	
	
	
	瓷粉
	克
	2507009000
	含90-99%的钛酸钡
	≤350层
	21.67
	30

	5
	片式多层瓷介电容器（MLCC）
	千只
	8532241000
	英制：0603型
公制：（1.6 mm×0.8 mm×0.8mm）
	端浆
（铜浆）
	克
	3824909903
	含铜60-75%，玻璃5-10%，固形树脂5-10%，其它溶剂20-30%
	≤300层
	0.29
	40

	
	
	
	
	
	或：端浆（镍浆）
	克
	3824909903
	含镍40-53%、固体添加物(如钛酸钡)5-10%、固形树脂1-10%、其他溶剂40-47%
	≤185层
	0.25
	50

	
	
	
	
	
	内浆
（镍浆）
	克
	3824909903
	含镍40-53%、固体添加物(如钛酸钡)5-10%、固形树脂1-10%、其他溶剂40-47%
	≤50层
	0.38
	58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	51-100（含）层
	0.76
	58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	101-200（含）层
	1.47
	58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	201-300（含）层
	2.20
	58

	
	
	
	
	
	瓷粉
	克
	2507009000
	含90-99%的钛酸钡
	≤300层
	7.11
	35

	6
	片式多层瓷介电容器（MLCC）
	千只
	8532241000
	英制：0402型
公制：（1.0 mm×0.5 mm×0.5mm）
	端浆
（铜浆）
	克
	3824909903
	含铜60-75%，玻璃5-10%，固形树脂5-10%，其它溶剂20-30%
	≤200层
	0.11
	42

	
	
	
	
	
	或：端浆
（镍浆）
	克
	3824909903
	含镍40-53%、固体添加物(如钛酸钡)5-10%、固形树脂1-10%、其他溶剂40-47%
	≤110层
	0.12
	53

	
	
	
	
	
	内浆
（镍浆）
	克
	3824909903
	含镍40-53%、固体添加物(如钛酸钡)5-10%、固形树脂1-10%、其他溶剂40-47%
	≤50层
	0.16
	62

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	51-100（含）层
	0.33
	62

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	101-200（含）层
	0.66
	62

	
	
	
	
	
	瓷粉
	克
	2507009000
	含90-99%的钛酸钡
	≤200层
	1.87
	40

	7
	片式多层瓷介电容器（MLCC）
	千只
	8532241000
	英制：0201型
公制：（0.6 mm×0.3 mm×0.3mm）
	端浆
（铜浆）
	克
	3824909903
	含铜60-75%，玻璃5-10%，固形树脂5-10%，其它溶剂20-30%
	≤100层
	0.02
	60

	
	
	
	
	
	内浆
（镍浆）
	克
	3824909903
	含镍40-53%、固体添加物(如钛酸钡)5-10%、固形树脂1-10%、其他溶剂40-47%
	≤50层
	0.07
	79

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	51-100（含）层
	0.13
	79

	
	
	
	
	
	瓷粉
	克
	2507009000
	含90-99%的钛酸钡
	≤100层
	0.41
	60


8. 片式压电晶体谐振器加工贸易单耗标准

                                                      HDB/YD013-2011

	序号
	成  品
	原  料
	净耗
	单位
	工艺损耗率

（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	品质规格

（长×宽）
	名称
	单位
	商品编号
	品质规格
	
	
	

	1
	片式压电晶体谐振器
	千只
	8541600000
	7050型（7.0 mm×5.0mm）
	基座
	千只
	8541900000
	绝缘（OHMS）≥500M、镀金层厚度(um)≥0.3、平整度(mm)=0.05
	1
	千只/千只
	3.63

	
	
	
	
	
	水晶片
	千只
	7104100000
	腐蚀隧道（条/ cm3）<100、晶棒Q值（万）≥240
	1
	千只/千只
	4.90

	
	
	
	
	
	上盖
	千只
	8541900000
	镀镍厚度(um)≥2、平整度(mm)=0.05
	1
	千只/千只
	0.17

	
	
	
	
	
	导电胶
	克
	3824909990
	粘度（Pa.s）≥27、粘结强度（MPa）>1.7、体积抵抗力（Ω.m）<6×10-6
	0.53
	克/千只
	4.57

	2
	片式压电晶体谐振器
	千只
	8541600000
	6035型（6.0 mm×3.5mm）
	基座
	千只
	8541900000
	绝缘（OHMS）≥500M、镀金层厚度(um)≥0.3、平整度(mm)=0.05
	1
	千只/千只
	4.96

	
	
	
	
	
	水晶片
	千只
	7104100000
	腐蚀隧道（条/ cm3）<100、晶棒Q值（万）≥240
	1
	千只/千只
	6.32

	
	
	
	
	
	上盖
	千只
	8541900000
	镀镍厚度(um)≥2、平整度(mm)=0.05
	1
	千只/千只
	0.50

	
	
	
	
	
	导电胶
	克
	3824909990
	粘度（Pa.s）≥27、粘结强度（MPa）>1.7、体积抵抗力（Ω.m）<6×10-6
	0.41
	克/千只
	5.26

	3
	片式压电晶体谐振器
	千只
	8541600000
	5032型（5.0 mm×3.2mm）
	基座
	千只
	8541900000
	绝缘（OHMS）≥500M、镀金层厚度(um)≥0.3、平整度(mm)=0.05
	1
	千只/千只
	6.52

	
	
	
	
	
	水晶片
	千只
	7104100000
	腐蚀隧道（条/ cm3）<100、晶棒Q值（万）≥240
	1
	千只/千只
	7.56

	
	
	
	
	
	上盖
	千只
	8541900000
	镀镍厚度(um)≥2、平整度(mm)=0.05
	1
	千只/千只
	0.52

	
	
	
	
	
	导电胶
	克
	3824909990
	粘度（Pa.s）≥27、粘结强度（MPa）>1.7、体积抵抗力（Ω.m）<6×10-6
	0.32
	克/千只
	6.76

	4
	片式压电晶体谐振器
	千只
	8541600000
	3225型（3.2 mm×2.5mm）
	基座
	千只
	8541900000
	绝缘（OHMS）≥500M、镀金层厚度(um)≥0.3、平整度(mm)=0.05
	1
	千只/千只
	6.86

	
	
	
	
	
	水晶片
	千只
	7104100000
	腐蚀隧道（条/ cm3）<100、晶棒Q值（万）≥240
	1
	千只/千只
	8.63

	
	
	
	
	
	上盖
	千只
	8541900000
	镀镍厚度(um)≥2、平整度(mm)=0.05
	1
	千只/千只
	0.71

	
	
	
	
	
	导电胶
	克
	3824909990
	粘度（Pa.s）≥27、粘结强度（MPa）>1.7、体积抵抗力（Ω.m）<6×10-6
	0.17
	克/千只
	6.92

	5
	片式压电晶体谐振器
	千只
	8541600000
	2520型（2.5 mm×2.0mm）
	基座
	千只
	8541900000
	绝缘（OHMS）≥500M、镀金层厚度(um)≥0.3、平整度(mm)=0.05
	1
	千只/千只
	8.63

	
	
	
	
	
	水晶片
	千只
	7104100000
	腐蚀隧道（条/ cm3）<100、晶棒Q值（万）≥240
	1
	千只/千只
	10.20

	
	
	
	
	
	上盖
	千只
	8541900000
	镀镍厚度(um)≥2、平整度(mm)=0.05
	1
	千只/千只
	0.90

	
	
	
	
	
	导电胶
	克
	3824909990
	粘度（Pa.s）≥27、粘结强度（MPa）>1.7、体积抵抗力（Ω.m）<6×10-6
	0.14
	克/千只
	8.33


9. 多晶硅太阳能光伏组件加工贸易单耗标准

                                                                                                                                    HDB/YD014-2011
	序号
	成 品
	原 料
	净耗
	单位
	工艺损耗率(%)

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
（长×宽）
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	
	
	

	1
	多晶硅片
	片
	3818009000
	156 mm×156 mm

（厚度180微米）
	多晶硅
	千克
	2804619019
	含量：99.99%－99.999%
	0.0102
	千克/片
	51

	2
	多晶硅片
	片
	3818009000
	156 mm×156 mm

（厚度200微米）
	多晶硅
	千克
	2804619019
	含量：99.99%－99.999%
	0.0113
	千克/片
	51

	3
	多晶硅片
	片
	3818009000
	156 mm×156 mm

（厚度220微米）
	多晶硅
	千克
	2804619019
	含量：99.99%－99.999%
	0.0125
	千克/片
	51

	4
	多晶硅太阳能光电池
	个
	8541402000
	156 mm×156 mm
	多晶硅片
	片
	3818009000
	长156mm×宽156mm
	1
	片/个
	2

	5
	多晶硅太阳能光伏组件
	个
	8541409000
	1310 mm×990 mm

1335 mm×990 mm
	多晶硅太阳能光电池
	个
	8541402000
	长156mm×宽156mm
	48
	个/个
	1.5

	6
	多晶硅太阳能光伏组件
	个
	8541409000
	1650 mm×990 mm

1650mm×1030mm
	多晶硅太阳能光电池
	个
	8541402000
	长156mm×宽156mm
	60
	个/个
	1.5

	7
	多晶硅太阳能光伏组件
	个
	8541409000
	1310 mm×990 mm

1335 mm×990 mm

（厚度180微米）
	多晶硅
	千克
	2804619019
	含量：99.99%－99.999%
	0．4896
	千克/个
	52．7

	8
	多晶硅太阳能光伏组件
	个
	8541409000
	1310 mm×990 mm

1335 mm×990 mm

（厚度200微米）
	多晶硅
	千克
	2804619019
	含量：99.99%－99.999%
	0．5424
	千克/个
	52．7

	9
	多晶硅太阳能光伏组件
	个
	8541409000
	1310 mm×990 mm

1335 mm×990 mm

（厚度220微米）
	多晶硅
	千克
	2804619019
	含量：99.99%－99.999%
	0．6
	千克/个
	52．7

	10
	多晶硅太阳能光伏组件
	个
	8541409000
	1650 mm×990 mm

1650 mm×1030 mm

（厚度180微米）
	多晶硅
	千克
	2804619019
	含量：99.99%－99.999%
	0．612
	千克/个
	52．7

	11
	多晶硅太阳能光伏组件
	个
	8541409000
	1650 mm×990 mm

1650 mm×1030 mm

（厚度200微米）
	多晶硅
	千克
	2804619019
	含量：99.99%－99.999%
	0．678
	千克/个
	52．7

	12
	多晶硅太阳能光伏组件
	个
	8541409000
	1650 mm×990 mm

1650 mm×1030 mm

（厚度220微米）
	多晶硅
	千克
	2804619019
	含量：99.99%－99.999%
	0．75
	千克/个
	52．7


10. 吊扇马达用定子、转子加工贸易单耗标准

                                                                                                                     HDB/YB015-2011

	序号
	成  品
	原  料
	净耗

（千克/千克）
	工艺损耗率（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	成品规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格(宽) 
	
	

	1
	吊扇马达用定子、转子
	千克
	8503009090
	(153 mm×(130 mm
厚度12 mm
轴孔15.05 mm
	硅电钢板
	千克
	7226190000
	288mm-290mm
	1
	45.4

	2.
	吊扇马达用定子、转子
	千克
	8503009090
	(153 mm×(130 mm
厚度12.5 mm
轴孔17.2 mm
	硅电钢板
	千克
	7226190000
	288mm -290 mm
	1
	45.6

	3
	吊扇马达用定子、转子
	千克
	8503009090
	(172 mm×(145 mm
厚度20 mm
轴孔17.2 mm
	硅电钢板
	千克
	7226190000
	323mm -325 mm
	1
	43.4

	4
	吊扇马达用定子、转子
	千克
	8503009090
	(172 mm×(145 mm
厚度20 mm
轴孔19.1 mm
	硅电钢板
	千克
	7226190000
	323mm -325 mm
	1
	44.3

	5
	吊扇马达用定子、转子
	千克
	8503009090
	(188 mm×(161 mm
厚度20 mm
轴孔17.2 mm
	硅电钢板
	千克
	7226190000
	353mm -355 mm
	1
	44.0

	6
	吊扇马达用定子、转子
	千克
	8503009090
	(188 mm×(161 mm

厚度20 mm
轴孔19.2 mm
	硅电钢板
	千克
	7226190000
	353mm -355 mm
	1
	44.2


11. 手机按键内层金属弹片加工贸易单耗标准

HDB/YB016-2011

	序号
	成  品
	原  料
	净耗

(千克/万片)
	工艺损耗率（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格（长×宽×厚）
单位：mm
	
	

	1
	手机按键内层金属弹片
	万片
	85177030
	24个触点/片 
直径4毫米
	不锈钢带
	千克
	72202020
	425450×44.45×0.05
	1.206
	84.06

	2
	手机按键内层金属弹片
	万片
	85177030
	23个触点/片 
直径4毫米
	不锈钢带
	千克
	72202020
	370000×63.5×0.05
	1.155
	87.70

	3
	手机按键内层金属弹片
	万片
	85177030
	39个触点/片 
直径4毫米
	不锈钢带
	千克
	72202020
	410000×63.5×0.05
	1.998
	81.19


12. 计算机硬盘磁头臂加工贸易单耗标准

HDB/YB017-2011

	序号
	成　品
	原　料
	净耗

(千克/千个)
	工艺损耗率

（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	
	

	1
	台式计算机硬盘磁头臂
	千个
	84733010
	3.5英寸硬盘 容量250G
	铝合金空心异型材
	千克
	76042100
	
	2.95
	76

	2
	笔记本计算机硬盘磁头臂
	千个
	84733010
	2.5英寸硬盘 容量250G
	铝合金空心异型材
	千克
	76042100
	
	1.75
	84


13. 对乙酰氨基酚（扑热息痛）加工贸易单耗标准
HDB/YY003-2011

	序号
	成  品
	原  料
	单耗

（千克/千克）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	

	1
	对乙酰氨基酚

（扑热息痛）
	千克
	2924292000
	含量99.0～100(
	冰乙酸（冰醋酸）
	千克
	2915211900
	含量≥99.5%
	0.73


注：酰化反应过程中冰乙酸（冰醋酸）回收利用程度不同，单耗会略有差别。

14. 牛磺酸加工贸易单耗标准

HDB/YY004-2011

	序号
	成  品
	原  料
	单耗

（千克/千克）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	

	1
	牛磺酸
	千克
	2921199090
	含量≥98.5%
	单乙醇胺
	千克
	2922119001
	含量≥99.0%
	0.76


注：本单耗标准中牛磺酸的品质应符合《中华人民共和国药典》（2005版）、《日本药典》（JP15版）和《美国药典》（USP32版）规定。

15. 单板饰面板加工贸易单耗标准

              HDB/LY007-2011
	序号
	成  品
	原  料
	净耗

（立方米/立方米）
	工艺损耗率

（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	品质规格
	名称
	单位
	商品编号
	品质规格
	
	

	1
	单板饰面板
	立方米
	44123100

44123210

44123290

44129910

44129991

44129992

44129999
	饰面板厚度：0.2毫米～0.6毫米
	厚度：3毫米～4毫米
	原木
	立方米
	44034910、44034920、44034930、44034940、44034950、44034960、44034970、44034990、44039100、44039200、44039910、44039920、44039930、44039940、44039950、44039960、44039980、44039990
	长度：2米～13米

径级：直径≥26厘米
	0.20
	69

	
	
	
	
	
	厚度：>4毫米～7毫米
	
	
	
	
	0.15
	

	
	
	
	
	
	厚度：>7毫米～10毫米
	
	
	
	
	0.08
	

	
	
	
	
	
	厚度：>10毫米～15毫米
	
	
	
	
	0.06
	

	
	
	
	
	
	厚度：>15毫米～20毫米
	
	
	
	
	0.04
	

	
	
	
	
	
	厚度：>20毫米～25毫米
	
	
	
	
	0.03
	

	2
	单板饰面板
	立方米
	44123100

44123210

44123290

44129910

44129991

44129992

44129999
	饰面板厚度：0.2毫米～0.6毫米
	厚度：3毫米～4毫米
	木方
	立方米
	44034910、44034920、44034930、44034940、44034950、44034960、44034970、44034990、44039100、44039200、44039910、44039920、44039930、44039940、44039950、44039960、44039980、44039990
	长度×宽度×厚度

2600×800×750毫米

2700×650×500毫米

3000×400×720毫米

3000×650×750毫米

3000×800×1000毫米

3200×600×720毫米

3200×600×1000毫米

4250×750×720毫米
	0.20
	37

	
	
	
	
	
	厚度：>4毫米～7毫米
	
	
	
	
	0.15
	

	
	
	
	
	
	厚度：>7毫米～10毫米
	
	
	
	
	0.08
	

	
	
	
	
	
	厚度：>10毫米～15毫米
	
	
	
	
	0.06
	

	
	
	
	
	
	厚度：>15毫米～20毫米
	
	
	
	
	0.04
	

	
	
	
	
	
	厚度：>20毫米～25毫米
	
	
	
	
	0.03
	

	3
	单板饰面板
	立方米
	44123100

44123210

44123290

44129910

44129991

44129992

44129999
	饰面板厚度：0.2毫米～0.6毫米
	厚度：3毫米～4毫米
	单板
	立方米
	44081019

44083119

44083919

44089019
	厚度：0.20毫米～6.00毫米

宽度：自60毫米起

长度：自1930毫米起

	0.20
	28

	
	
	
	
	
	厚度：>4毫米～7毫米
	
	
	
	
	0.15
	

	
	
	
	
	
	厚度：>7毫米～10毫米
	
	
	
	
	0.08
	

	
	
	
	
	
	厚度：>10毫米～15毫米
	
	
	
	
	0.06
	

	
	
	
	
	
	厚度：>15毫米～20毫米
	
	
	
	
	0.04
	

	
	
	
	
	
	厚度：>20毫米～25毫米
	
	
	
	
	0.03
	


注：1、单板饰面板的成品规格：长度915毫米～2440毫米、宽度915毫米～1220毫米。

2、单板饰面板为单面压贴。

    3、本单耗标准中的原木应符合国家标准《GB/T15106-2006  刨切单板用原木》规定，木方应符合国家标准《GB/T153-1995、GB/T4817-1995、GB/T4822-1999、GB449-1984  锯材》规定，木质单板应符合国家标准《GB/T 13010-2006  刨切单板》规定，单板饰面板应符合国家标准《GB/T15104-2006  装饰单板贴面人造板》规定。

16. 混凝土模板用胶合板加工贸易单耗标准

HDB/LY008-2011

	序号
	成  品
	原  料
	净耗

(立方米/立方米)
	工艺损耗率（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	
	

	1
	混凝土模板用胶合板
	立方米
	44123100

44123210

44123290

44123900

44129910

44129991

44129992

44129999
	长度：1800～2500毫米

宽度：900～1250毫米

厚度：12～24毫米
	原木
	立方米
	44031000～44039990
	直径≥34厘米
	1
	55

	2
	混凝土模板用胶合板
	立方米
	44123100

44123210

44123290

44123900

44129910

44129991

44129992

44129999
	长度：1800～ 2500毫米

宽度：900～1250毫米

厚度：12～24毫米
	单板
	立方米
	44081020、44083120、44083920、44089021、44089029、44089091、44089099
	宽度：660毫米～1270毫米

长度：1850毫米～2600毫米
	1
	25


注：本单耗标准中的原木应符合国家标准《GB143.1-84、GB4813.3-83  原木》规定，单板应符合林业行业标准《LY/T1599-2002  旋切单板》规定，混凝土模板用胶合板应符合国家标准《GB/T17656-2008  混凝土模板用胶合板》规定。

17. 浸渍纸贴面层压木质地板加工贸易单耗标准

HDB/LY009-2011

	序号
	成  品
	原  料
	净耗

（千克/平方米）
	工艺损耗率（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	品质规格
	名称
	单位
	商品编号
	品质规格
	
	

	1
	浸渍纸贴面层压木质地板
	平方米
	44101100、44101200、44101900、44109011、44109019、44109090、44111319、44111321、44111329、44111419、44111421、44111429、44119290、44119310、44119390
	长度:600～2430毫米

宽度:60～600毫米

厚度:6～15毫米
	表层纸
	千克
	48064000
	定量32～75克/平方米
	0.075
	20

	
	
	
	
	
	装饰纸
	千克
	48142000
	定量70～80克/平方米
	0.080
	20

	
	
	
	
	
	底层纸
	千克
	48043100

48043900
	定量90～120克/平方米
	0.120
	20


注：本单耗标准中的浸渍纸贴面层压木质地板应符合国家标准《GB/T18102-2007  浸渍纸贴面层压木质地板》规定。

18. 聚氯乙烯（PVC）胶带加工贸易单耗标准

HDB/QB058-2011

	序号
	成  品
	原  料
	净耗

（千克/万平方米）
	工艺损耗率
（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	品质规格
	名称
	单位
	商品编号
	品质规格
	
	

	1
	PVC胶带
	万平方米
	3919109900
	厚度：0.115毫米

宽度≤20毫米
	PVC薄膜
	千克
	3920430090
	厚度：
0.095毫米
	1273
	11

	
	
	
	
	
	天然橡胶／改性天然橡胶
	千克
	4001210000
	
	125
	7

	
	
	
	
	
	合成橡胶
	千克
	4002191300

4002209000
	
	125
	7

	
	
	
	
	
	石油树脂
	千克
	3911100000
	
	175
	7

	
	
	
	
	
	抗氧化剂
	千克
	3812309000
	
	2.5
	7

	
	
	
	
	
	底胶
	千克
	3506919090
	
	10
	95

	2
	PVC胶带
	万平方米
	3919109900
	厚度：0.180毫米

宽度≤20毫米
	PVC薄膜
	千克
	3920430090
	厚度：
0.155毫米
	2077
	11

	
	
	
	
	
	天然橡胶／改性天然橡胶
	千克
	4001210000
	
	125
	7

	
	
	
	
	
	合成橡胶
	千克
	4002191300

4002209000
	
	125
	7

	
	
	
	
	
	石油树脂
	千克
	3911100000
	
	175
	7

	
	
	
	
	
	抗氧化剂
	千克
	3812309000
	
	2.5
	7

	
	
	
	
	
	底胶
	千克
	3506919090
	
	10
	95

	3
	PVC胶带
	万平方米
	3919109900
	厚度：0.133毫米

宽度≤20毫米
	PVC薄膜
	千克
	3920430090
	厚度：
0.110毫米
	1474
	11

	
	
	
	
	
	天然橡胶／改性天然橡胶
	千克
	4001210000
	
	125
	7

	
	
	
	
	
	合成橡胶
	千克
	4002191300

4002209000
	
	125
	7

	
	
	
	
	
	石油树脂
	千克
	3911100000
	
	175
	7

	
	
	
	
	
	抗氧化剂
	千克
	3812309000
	
	2.5
	7

	
	
	
	
	
	底胶
	千克
	3506919090
	
	10
	95


注：1、压敏胶（天然橡胶／改性天然橡胶、合成橡胶、石油树脂、抗氧化剂）总重量≤250千克。

2、原料净耗只与成品的厚度有关，与成品的长度与宽度无关。成品的宽度会对损耗有较大影响，而成品长度对损耗影响较小。

19. 工艺指甲加工贸易单耗标准

工艺指甲加工贸易单耗标准（单色注塑工艺）

HDB/QB059-2011

	序号
	成  品
	原  料
	净耗

（克/套）
	工艺损耗率
（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	品质规格
	名称
	单位
	商品编号
	品质规格
	
	

	1
	工艺指甲
	套
	39264000

3926909090
	手指甲/

24片装
	ABS树脂
	克
	39033090
	
	2.62
	40.0

	2
	工艺指甲
	套
	39264000

3926909090
	手指甲/

28片装
	ABS树脂
	克
	39033090
	
	3.46
	30.9

	3
	工艺指甲
	套
	39264000

3926909090
	脚趾甲/

24片装
	ABS树脂
	克
	39033090
	
	2.18
	35.2

	4
	工艺指甲
	套
	39264000

3926909090
	脚趾甲/

28片装
	ABS树脂
	克
	39033090
	
	2.67
	33.7


注：本标准成品为单色注塑工艺生产，边角料不回收使用。

工艺指甲加工贸易单耗标准（双色注塑工艺）

	序号
	成  品
	原  料
	净耗

（克/套）
	工艺损耗率
（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	品质规格
	名称
	单位
	商品编号
	品质规格
	
	

	1
	工艺指甲
	套
	39264000

3926909090
	手指甲/24片装
	ABS树脂
	克
	39033090
	
	3.12
	42.8

	2
	工艺指甲
	套
	39264000

3926909090
	手指甲/28片装
	ABS树脂
	克
	39033090
	
	3.52
	41.6

	3
	工艺指甲
	套
	39264000

3926909090
	脚趾甲/24片装
	ABS树脂
	克
	39033090
	
	2.59
	46.8

	4
	工艺指甲
	套
	39264000

3926909090
	脚趾甲/28片装
	ABS树脂
	克
	39033090
	
	2.91
	46.1


注：本标准成品为双色注塑工艺生产，边角料不回收使用。

20.    聚乙烯泡沫板加工贸易单耗标准
HDB/QB060-2011

	序号
	成  品
	原  料
	净耗

（千克/千克）
	工艺损耗率
（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	品质规格
	名称
	单位
	商品编号
	品质规格
	
	

	1
	聚乙烯泡沫板
	千克
	3921199000
	10～45倍率
	低密度聚乙烯
	千克
	3901100090
	
	﹤1
	12

	
	
	
	
	
	高密度聚乙烯
	千克
	3901200090
	
	
	


注： 本标准聚乙烯泡沫板为挤出二次交联发泡成型工艺法生产，边角料不回收使用。净耗包含发泡剂等助剂，通常发泡剂等助剂的含量小于20%。

21.    聚氯乙烯（PVC）手套加工贸易单耗标准
HDB/QB061-2011

	序号
	成  品
	原  料
	单耗

（千克/千只）

	
	名称
	单位
	商品编号
	品质规格
	名称
	单位
	商品编号
	品质规格
	

	1
	聚氯乙烯手套
	千只
	39262011
	净重5.5～6克/只，S号
	聚氯乙烯粉/糊树脂
	千克
	39041010

39042100
	
	3.287

	
	
	
	
	
	邻苯二甲酸二辛酯/邻苯二甲酸二异壬酯
	
	29173200

29173300
	
	2.827

	
	
	
	
	
	2，2，4-三甲基1，3-戊二醇二异丁酸酯
	
	29156000
	
	0.540

	
	
	
	
	
	钙锌稳定剂
	
	38123090
	
	0.082

	
	
	
	
	
	环氧大豆油
	
	15180000
	
	0.109

	2
	聚氯乙烯手套
	千只
	39262011
	净重6～6.5克/只，M号
	聚氯乙烯粉/糊树脂
	千克
	39041010

39042100
	
	3.558

	
	
	
	
	
	邻苯二甲酸二辛酯/邻苯二甲酸二异壬酯
	
	29173200

29173300
	
	3.050

	
	
	
	
	
	2，2，4-三甲基1，3-戊二醇二异丁酸酯
	
	29156000
	
	0.661

	
	
	
	
	
	钙锌稳定剂
	
	38123090
	
	0.089

	
	
	
	
	
	环氧大豆油
	
	15180000
	
	0.126

	3
	聚氯乙烯手套
	千只
	39262011
	净重6.5～7.5克/只，L号
	聚氯乙烯粉/糊树脂
	千克
	39041010

39042100
	
	4.109

	
	
	
	
	
	邻苯二甲酸二辛酯/邻苯二甲酸二异壬酯
	
	29173200

29173300
	
	3.487

	
	
	
	
	
	2，2，4-三甲基1，3-戊二醇二异丁酸酯
	
	29156000
	
	0.698

	
	
	
	
	
	钙锌稳定剂
	
	38123090
	
	0.100

	
	
	
	
	
	环氧大豆油
	
	15180000
	
	0.151

	4
	聚氯乙烯手套
	千只
	39262011
	净重7.5～8克/只，XL号
	聚氯乙烯粉/糊树脂
	千克
	39041010

39042100
	
	4.465

	
	
	
	
	
	邻苯二甲酸二辛酯/邻苯二甲酸二异壬酯
	
	29173200

29173300
	
	3.840

	
	
	
	
	
	2，2，4-三甲基1，3-戊二醇二异丁酸酯
	
	29156000
	
	0.722

	
	
	
	
	
	钙锌稳定剂
	
	38123090
	
	0.109

	
	
	
	
	
	环氧大豆油
	
	15180000
	
	0.159


注：当成品型号与成品净重不符时，以净重范围核定单耗。
22. 改性聚碳酸酯加工贸易单耗标准

HDB/SH045-2011

	序号
	成  品
	原  料
	净耗
( 千克/千克) 
	工艺损耗率
（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	
	

	1
	改性聚碳酸酯
	千克
	39074000
	普通PC改性
	聚碳酸酯
	千克
	39074000
	熔融指数MI(300,1.2)=5-30
	0.995
	1.80

	2
	改性聚碳酸酯
	千克
	39074000
	阻燃改性PC
	聚碳酸酯
	千克
	39074000
	熔融指数

MI(300,1.2)= 5-30
	0.995
	2.20

	3
	改性聚碳酸酯
	千克
	39074000
	增强改性PC
	聚碳酸酯
	千克
	39074000
	熔融指数

MI(300,1.2)= 5-30
	0.950
	2.20

	4
	改性聚碳酸酯
	千克
	39074000
	改性PC/ABS
	聚碳酸酯
	千克
	39074000
	熔融指数

MI(300,1.2)= 5-30
	1.000
	2.50

	
	
	
	
	
	ABS树脂
	
	39033010

39033090
	丁二烯含量：12-35%
	
	

	5
	改性聚碳酸酯
	千克
	39074000
	有机磷阻燃改性PC/ABS 
	聚碳酸酯
	千克
	39074000
	熔融指数MI(300,1.2)=5-30
	0.900
	2.50

	
	
	
	
	
	ABS树脂
	
	39033010

39033090
	丁二烯含量：12-35%
	
	


注：1、本标准中聚碳酸酯（PC）树脂原料应符合美国材料试验协会标准《ASTM D 3935 未填充和增强聚碳酸酯（PC）材料规范Standard Specification for Polycarbonate (PC) Unfilled and Reinforced Material》的规定；本标准中丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂应符合国家标准《GB/T12672-2009丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂》的规定。
2、熔融指数：在一定温度下，熔融状态的高聚物在一定负荷下，10min内从规定直径和长度的标准毛细管中流出的质量（g）。是聚合物熔体黏度的一个参数，由于它与分子量有关，因而也是表征聚合物分子量的一个参数。熔融指数愈大，则流动性愈好。用MI或者MFR表示，其中：MI(300,1.2)= 5-30g/10min表示为材料在300度，1.2Kg的载荷下，10min中内流出的材料质量为5-30g。
3、序号4改性PC/ABS中PC和ABS的净耗之和小于1.000，PC的净耗不大于0.900； 序号5有机磷阻燃改性PC/ABS中PC和ABS的净耗之和不大于0.900，PC的净耗不大于0.700，ABS的净耗不大于0.300。
23. 聚氯乙烯纯粉加工贸易单耗标准

HDB/SH046-2011

	序号
	成  品
	原  料
	净耗

( 千克/千克)
	工艺损耗率
（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	
	

	1
	聚氯乙烯纯粉
	千克
	39041090
	通用型
	乙烯
	千克
	29012100
	纯度≥99.9%
	0.448
	6.67

	2
	聚氯乙烯纯粉
	千克
	39041090
	通用型
	1,2-二氯乙烷
	千克
	29031500
	纯度≥99.8%
	1.584
	5.15

	3
	聚氯乙烯纯粉
	千克
	39041090
	通用型
	乙烯
	千克
	29012100
	纯度≥99.9%
	0.224
	6.67

	
	
	
	
	
	1,2-二氯乙烷
	千克
	29031500
	纯度≥99.8%
	0.792
	5.15

	4
	聚氯乙烯纯粉（与乙炔联合法）
	千克
	39041090
	通用型
	1,2-二氯乙烷
	千克
	29031500
	纯度≥99.8%
	0.792
	7.90

	5
	聚氯乙烯纯粉
	千克
	39041090
	通用型
	氯乙烯
	千克
	29032100
	纯度≥99.9%
	1.000
	1.48


注：本单耗标准中的乙烯应符合GB/T 7715-2003《工业用乙烯》国家标准；本单耗标准中的聚氯乙烯纯粉（也称为聚氯乙烯树脂）应符合GB5761-2006《悬浮法通用型聚氯乙烯树脂》国家标准。

24. 初级形态环氧树脂加工贸易单耗标准 
HDB/SH047-2011

	序号
	成  品
	原  料
	单耗
( 千克/千克)

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	

	1
	初级形态环氧树脂
	千克
	39073000
	液体
	双酚A
	千克
	2907230001
	纯度≥99.9%
	0.720

	
	
	
	
	
	环氧氯丙烷
	
	2910300000
	纯度≥99.9%
	0.580

	2
	
	
	
	固体
	双酚A
	
	2907230001
	纯度≥99.9%
	0.810

	
	
	
	
	
	环氧氯丙烷
	
	2910300000
	纯度≥99.9%
	0.420

	3
	
	
	
	含溴
	双酚A
	
	2907230001
	纯度≥99.9%
	0.510

	
	
	
	
	
	环氧氯丙烷
	
	2910300000
	纯度≥99.9%
	0.390

	
	
	
	
	
	四溴双酚A
	
	2908199090
	纯度≥99.9%
	0.470


注：1、本单耗标准中环氧氯丙烷应符合国家标准《GB-T 13097-2007 工业用环氧氯丙烷》的规定；本标准中的初级形态环氧树脂应符合国家标准《GB/T13657—1992 双酚A型环氧树脂》的规定。
2、本标准所指液体环氧树脂是指环氧当量小于400 g/eq，其他视为固体树脂。
3、随着产品环氧当量的增加，双酚A的消耗会相对增加，同时环氧氯丙烷会有所降低；随着产品环氧当量的减少，双酚A的消耗会相对减少，同时环氧氯丙烷会有所增加；但所有消耗量都不应超过标准值。
25. 初级形态聚醚加工贸易单耗标准

HDB/SH048-2011

	序号
	成  品
	原  料
	单耗
( 千克/千克) 

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	

	1
	单羟基聚醚多元醇
	千克
	39072090
	113E
	氧化丙烯
	千克
	29102000
	纯度≥99.95%
	0.393

	2
	二羟基聚醚多元醇
	
	
	204
	氧化丙烯
	千克
	29102000
	纯度≥99.95%
	0.847

	
	
	
	
	210
	
	
	
	
	0.947

	
	
	
	
	220
	
	
	
	
	0.987

	
	
	
	
	230
	
	
	
	
	1.000

	
	
	
	
	240
	
	
	
	
	1.005

	
	
	
	
	220x
	
	
	
	
	0.986

	3
	三羟基聚醚多元醇
	
	
	303
	氧化丙烯
	千克
	29102000
	纯度≥99.95%
	0.740

	
	
	
	
	305
	
	
	
	
	0.847

	
	
	
	
	307
	
	
	
	
	0.888

	
	
	
	
	310
	
	
	
	
	0.929

	
	
	
	
	330
	
	
	
	
	1.006

	
	
	
	
	330E
	
	
	
	
	0.945

	
	
	
	
	330H
	
	
	
	
	0.847

	
	
	
	
	330X
	
	
	
	
	1.000

	
	
	
	
	337E
	
	
	
	
	0.902

	
	
	
	
	348H
	
	
	
	
	0.893

	
	
	
	
	360
	
	
	
	
	1.006

	
	
	
	
	360H
	
	
	
	
	0.857

	
	
	
	
	370H
	
	
	
	
	0.881

	
	
	
	
	380
	
	
	
	
	1.019

	4
	四羟基聚醚多元醇
	
	
	403
	氧化丙烯
	千克
	29102000
	纯度≥99.95%
	0.816

	
	
	
	
	405
	
	
	
	
	0.918

	5
	六羟基聚醚多元醇
	
	
	6206
	氧化丙烯
	千克
	29102000
	纯度≥99.95%
	0.786

	
	
	
	
	6305
	
	
	
	
	0.755

	6
	八羟基聚醚多元醇
	
	
	8205
	氧化丙烯
	千克
	29102000
	纯度≥99.95%
	0.727

	
	
	
	
	8208
	
	
	
	
	0.740

	
	
	
	
	8305
	
	
	
	
	0.694

	
	
	
	
	8306
	
	
	
	
	0.714

	
	
	
	
	8307
	
	
	
	
	0.806

	7
	聚合物多元醇
	千克
	39072090
	固含量10%-15%
	苯乙烯
	千克
	29025000
	纯度≥99.5%
	0.141

	
	
	
	
	
	氧化丙烯
	
	29102000
	纯度≥99.95%
	0.770

	8
	聚合物多元醇
	
	
	固含量20%-25%
	苯乙烯
	千克
	29025000
	纯度≥99.5% 
	0.155

	
	
	
	
	
	氧化丙烯
	
	29102000
	纯度≥99.95%
	0.669

	9
	聚合物多元醇
	
	
	固含量25%-30%
	苯乙烯
	千克
	29025000
	纯度≥99.5% 
	0.169

	
	
	
	
	
	氧化丙烯
	
	29102000
	纯度≥99.95%
	0.651

	10
	聚合物多元醇
	
	
	固含量40%-45%
	苯乙烯
	千克
	29025000
	纯度≥99.5% 
	0.323

	
	
	
	
	
	氧化丙烯
	
	29102000
	纯度≥99.95%
	0.490


注：1、通常改性前的产品称之为聚醚多元醇（PPG），改性后产品称之为聚合物多元醇（POP）。
2、初级形态聚醚中 PPG其技术指标按其归属的类别型号，必须符合国家标准GB/T12008.1-2009《塑料 聚醚多元醇 第一部分命名系统》中相应类别型号的技术要求，标准中PPG规格和型号分类、命名如表1：

表1.PPG的分类和规格

	名称（分类）
	规格
	主要用途

	单羟基聚醚多元醇
	113E
	制备硬泡硅油，纺织硅油等主要原料

	二羟基聚醚多元醇
	210、220、220x
	聚氨酯弹性体，粘合剂主要原料

	三羟基聚醚多元醇

三羟基聚醚多元醇
	330E
	聚氨酯软质材料主要原料

	
	348H
	高活性冷熟化聚氨酯主要原料

	
	330
	聚氨酯软泡、防水涂料等主要原料

	
	330X
	聚氨酯软泡、涂料、粘合剂等主要原料

	
	360H
	高回弹聚氨酯材料主要原料

	
	310
	聚氨酯涂料主要原料

	四羟基聚醚多元醇
	403
	聚氨酯硬质泡沫材料主要原料

	六羟基聚醚多元醇
	6305
	聚氨酯硬质泡沫材料主要原料

	八羟基聚醚多元醇
	8205、8208、8305、8306
	聚氨酯硬质泡沫材料主要原料


聚醚多元醇国家标准命名法，三位数第一个数字为官能度（羟基数），四位数的第一个数字为主起始剂官能度；三位数第二个数字为分子量的千位数，四位数的第二个数字为副起始剂官能度；三位数第三个数字为分子量的百位数，四位数的第三个数字为分子量的千位数；四位数的第四个数字为分子量的百位数。字母E为环氧乙烷；H为高活性；X为其他改性。

3、标准中POP规格和型号主要技术指标见表2：

表2. POP的技术要求

	规格
	水分%
	苯乙烯残留ppm

	固含量10%-15%
	≤0.08
	≤100

	固含量20%-25%
	≤0.08
	≤100

	固含量25%-30%
	≤0.08
	≤100

	固含量40%-45%
	≤0.08
	≤100


固含量——乙烯基单体聚合物的质量占初级形态聚醚总质量的百分比含量。

26. 充气橡胶自行车车胎加工贸易单耗标准

HDB/ SH049-2011
	序号
	成  品
	原  料
	净耗
（千克/千克）
	工艺损耗率（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	
	

	1
	充气橡胶自行车车胎外胎
	千克
	40115000
	彩色
	天然橡胶
	千克
	40012100

40012200

40012900
	固体胶
	0.4
	4

	
	
	
	
	黑色
	
	
	
	
	0.4
	3

	2
	充气橡胶自行车车胎内胎
	千克
	40132000
	
	天然橡胶
	千克
	40012100

40012200

40012900
	固体胶
	0.53
	3


注：1、本单耗标准中的固体天然橡胶应符合中华人民共和国《天然生胶标准橡胶规格导则》（GB/T 8081-2008），中华人民共和国《天然生胶烟胶片、白绉胶片和浅色绉胶片国家标准》(GB/T 8089-2007 )相关规定。

2、本单耗标准中的充气橡胶自行车车胎应符合中华人民共和国《力车轮胎国家标准》(GB/T 1702-2008)，中华人民共和国《力车内胎国家标准》(GB/T 1703-2008)相关规定。

3、本标准外胎不适用于管式赛车轮胎和非充气轮胎；内胎不适用于非模型硫化内胎和管式赛车轮胎用的内胎。

4、充气橡胶自行车车胎生产中所用的天然橡胶可以部分为合成橡胶所取代或全部为复合橡胶（天然橡胶含量较高，约占95％以上）所取代。
5、彩色胎是指除黑色胎以外，包括白色、条纹色等其它外观颜色的自行车外胎。

27. 塑料制马桶座圈及盖加工贸易单耗标准
HDB/JC015-2011

	序号
	成  品
	原  料
	工艺损耗率
（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	

	1
	塑料制马桶座圈及盖
	千克
	3922200090
	符合JC/T 764《坐便器塑料坐圈和盖》标准要求
	聚丙烯(PP)
	千克
	3902100090
	
	4.90

	2
	
	
	
	
	聚丙烯(PP)
	
	
	
	2.00

	3
	
	
	
	
	脲醛树脂(UF)
	
	3909309000
	
	5.70


注：序号1为废料不回收情况下PP材料工艺损耗率；序号2为废料回收情况下PP材料工艺损耗率。
28. 便器水箱配件（塑料制进出水组件）加工贸易单耗标准

HDB/JC016-2011

	序号
	成  品
	原  料
	工艺损耗率
（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	

	1
	便器水箱配件（塑料制进出水组件）
	千克
	84819090
	符合JC 987《便器水箱配件》标准要求
	聚氯乙烯（PVC）
	千克
	39042100
	
	5.00

	
	
	
	
	
	聚甲醛（POM）
	
	39071010
	
	2.00

	
	
	
	
	
	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）
	
	39033010

39033090
	
	2.00

	
	
	
	
	
	聚丙烯（PP）
	
	39021000
	
	2.00


29. 聚氯乙烯（PVC）装饰膜贴面石膏天花板加工贸易单耗标准

HDB/ JC017-2011

	序号
	成  品
	原  料
	净耗
（m2/ m2）
	工艺损耗率

（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格

（mm (mm）
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	
	

	1
	聚氯乙烯（PVC）装饰膜贴面石膏天花板

（非穿孔型）
	m2
	6809190000
	600(600

1200(600
	聚氯乙烯（PVC）
装饰膜
	m2
	3920430090
	宽度：1250mm

厚度：0.08mm-0.30mm
	1
	10.70

	
	
	
	
	2700(1200

3000(1200
	
	
	
	
	1
	8.80

	2
	聚氯乙烯（PVC）装饰膜贴面石膏天花板

（穿孔型）
	m2
	6809190000
	600(600

1200(600
	聚氯乙烯（PVC）
装饰膜
	m2
	3920430090
	宽度：1250mm

厚度：0.08mm-0.30mm
	1
	19.12

	
	
	
	
	2700(1200

3000(1200
	
	
	
	
	1
	9.71


注：穿孔型产品是指天花板具有贯通的孔，通过孔的排列形成图案，使之具有一定的吸声功能。

30. 塑料土工格栅加工贸易单耗标准

HDB/JC018-2011

	序号
	成  品
	原  料
	净耗
（千克/千克）
	工艺损耗率
（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	
	

	1
	塑料土工格栅
	千克
	3926909090
	单拉，冲孔成型
	聚丙烯（PP）
	千克
	3902100090
	拉丝级
	0.97
	3.25

	
	
	
	
	双拉，冲孔成型
	
	
	
	
	
	5.00

	2
	塑料土工格栅
	千克
	3926909090
	单拉，冲孔成型
	高密度聚乙烯（HDPE）
	千克
	3901200090
	拉丝级
	0.97
	3.25

	3
	塑料土工格栅
	千克
	3926909090
	双拉，模具成型
	高密度聚乙烯（HDPE）
	千克
	3901200090
	拉丝级
	0.99
	4.40

	
	
	
	
	
	
	
	
	吹膜级
	
	


注：1、本单耗标准中的高密度聚乙烯或聚丙烯品质应符合GB/T11115-2009《聚乙烯（PE）树脂》或GB/T12670-2008《聚丙烯（PP）树脂》规定。

2、本单耗标准中的塑料土工格栅品质应符合GB/T17689-2008《土工合成材料 塑料土工格栅》对产品品质的规定。

3、净耗应当考虑添加色母料的比例。

31. 机织女西服裙加工贸易单耗标准

HDB/FZ069-2011
	序号
	成  品
	原  料
	单耗

（米/件）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格
(幅宽：米)
	

	1
	丝及绢丝制

女西服裙
	件
	62045910
	亚码
	丝及绢丝

机织物
	米
	5007 品目项下全部商品编号
	1.12
	1.15

	
	
	
	
	欧码
	
	
	
	
	1.25

	2
	毛制
女西服裙
	件
	62045100
	亚码
	毛及混纺

机织物
	米
	5111、5112品目项下全部商品编号
	1.47
	0.85

	
	
	
	
	欧码
	
	
	
	
	0.95

	3
	棉制
女西服裙
	件
	62045200
	亚码
	棉及混纺

机织物
	米
	5208品目项下除52081100、52081200、52081300、52081900以外的全部商品编号；5209品目项下除52091100、52091200、52091900以外的全部商品编号；5210品目项下除52101100、52101910、52101990以外的全部商品编号；5211品目项下除52111100、52111200、52111900以外的全部商品编号；5212品目项下除52121100、52122100以外的全部商品编号
	1.47
	0.80

	
	
	
	
	欧码
	
	
	
	
	0.90

	4
	麻制
女西服裙
	件
	62045990
	亚码
	麻制机织物
	米
	53110013、53110015、53110090、5309品目项下除53091110、53092110以外的全部商品编号
	1.47
	0.85

	
	
	
	
	欧码
	
	
	
	
	0.95

	5
	化纤制
女西服裙
	件
	62045300

62045990
	亚码
	化纤及混纺

机织物
	米
	5407品目项下除54071010、54071020、54072000、54073000以外的全部商品编号；5408品目项下除54081000以外的全部商品编号；5512品目项下的全部商品编号；5513品目项下除55131110、55131210、55131310以外的全部商品编号；5514品目项下除55141110、55141210、55141911以外的全部商品编号；5515、5516品目项下的全部商品编号
	1.47
	0.75

	
	
	
	
	欧码
	
	
	
	
	0.85

	6
	起绒织物制

女西服裙
	件
	62045990
	亚码
	起绒机织物
	米
	5801品目项下全部商品编号
	1.47
	0.85

	
	
	
	
	欧码
	
	
	
	
	0.95


[image: image3.wmf]注：1、不同面料幅宽的单耗标准的换算：

当实际幅宽小于标准幅宽时：单耗（实际幅宽）=单耗（标准幅宽）×标准幅宽÷实际幅宽×(1+10%)；

当实际幅宽大于标准幅宽时：单耗（实际幅宽）=单耗（标准幅宽）×标准幅宽÷实际幅宽。

2、如在常规款式的基础上加袋、加袋盖等结构上的差异，如果增加部分用料面积小于等于0.1平方米，可忽略不计；如果增加部分用料面积大于0.1平方米，则按以下公式核定单耗：
单耗（非常规款式）= 单耗（常规款式）+增加部分用料面积÷标准幅宽×（1+10%）/件。

3、对花对条格女西服裙，视花型和条格大小单耗相应增加：花型直径或条格宽度在4厘米及以下加放1.5个花型或条格宽度；花型直径或条格宽度在4厘米以上加放2.5个花型或条格宽度。

4、亚码平均码裙长为70厘米，欧码平均码裙长为74厘米。裙长的增减直接影响单耗。如一个合同中平均码的裙长每增减1厘米，单耗相应增减1.2%。

5、采用需定向裁剪的绒类和印花机织物生产女西服裙单耗相应增加5%。

6、如产品要求水洗则单耗相应增加：成衣普通水洗单耗增加3%，成衣酵素洗增加5%。                                     机织女西服裙常规款式图

7、如一个合同中，超出平均码的数量大于50%或批量小于500件的，单耗相应增加6%。

8、本单耗标准适用于常规款式女西服裙，不包括特体和特殊款式女西服裙（如塔裙、褶裙、喇叭裙、螺旋裙及裙裤等）。
32. 棉制及化学纤维制针织男式背心加工贸易单耗标准

HDB/FZ070-2011

	序号
	成  品
	原  料
	净耗

（千克/千克）
	工艺损耗率

（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	
	

	1
	棉制及化学纤维制针织男式背心

（普通裁剪）
	千克
	61091000

61099090
	各种规格
	棉制及化学纤维制平幅针织织物
	千克
	60041010、60041030、60041040、60052100、60052200、60052300、60052400、60053100、60053200、60053300、60053400、60054100、60054200、60054300、60054400、60062100、60062200、60062300、60062400、60063100、60063200、60063300、60063400、60064100、60064200、60064300、60064400
	开幅有效门幅＞30厘米
	＜1
	23

	
	
	
	
	
	棉制及化学纤维制圆筒针织织物
	
	
	开幅有效门幅＞30厘米
	
	21

	2
	棉制及化学纤维制针织男式背心

（圆筒无缝）
	千克
	
	各种规格
	棉制及化学纤维制圆筒针织织物
	千克
	
	各种规格
	＜1
	18


[image: image4.jpg]


注：1、本标准适用于常规款式棉制及化学纤维制针织男式背心，不包括特殊规格和特殊款式产品。如出现以下特殊情况，工艺损耗率按相应办法

计算。如涉及两种或两种以上特殊情况，工艺损耗率应累加计算。
2、需定向裁剪的对条格男式背心，工艺损耗率在常规款式基础上相应增加：条格宽1厘米以下忽略不计，1-4厘米增加2.1%，4厘米以
上增加3%。

3、需定向裁剪的绒类和印花针织织物为原料的男式背心，工艺损耗率在常规款式的基础上增加4%。

4、如成衣水洗，工艺损耗率在常规款式基础上相应增加：成衣普通水洗增加0.8%，成衣生物酶洗增加2%。

5、成衣是双色拼接款式的，工艺损耗率在常规款式基础上增加1%；三色及三色以上，工艺损耗率在常规款式基础上增加2%。
6、本标准净耗、工艺损耗率数值已按公定回潮率计算。
棉制及化学纤维制针织男式背心常规款式图
33. 棉制及化学纤维制针织女式睡衣裤加工贸易单耗标准

HDB/FZ071-2011
	序号
	成  品
	原  料
	净耗
（千克/千克）
	工艺损耗率

（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	
	

	1
	棉制及化学纤维制针织女式睡衣
	千克
	61083100

61083200
	各种规格
	棉制及化学纤维制针织织物
	千克
	60041010、60041030、60041040、60052100、60052200、60052300、60052400、60053100、60053200、60053300、60053400、60054100、60054200、60054300、60054400、60062100、60062200、60062300、60062400、60063100、60063200、60063300、60063400、60064100、60064200、60064300、60064400
	开幅有效门幅160-230厘米
	＜1
	20

	2
	棉制及化学纤维制针织女式睡裤
	千克
	
	各种规格
	棉制及化学纤维制针织织物
	千克
	
	开幅有效门幅160-230厘米
	
	14

	3
	棉制及化学纤维制针织女式睡衣裤（两件套）
	千克
	
	各种规格
	棉制及化学纤维制针织织物
	千克
	
	开幅有效门幅160-230厘米
	
	18


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]e




注：1 、本标准适用于常规款式棉制及化纤制针织女式睡衣裤，不包括特殊规格和特殊款式产品。如出现以下特殊情况，工艺损耗率按相应办法计算。如涉及两种或两种以上特殊情况，工艺损耗率应累加计算。
2、需定向裁剪的对条格、对花型针织女式睡衣裤工艺损耗率在常规款式基础上相应增加：条格宽1厘米以下忽略不计，1-4厘米增加3%，4厘米以上增加4.5%。

3、需定向裁剪的绒类和印花针织织物为原料的针织女式睡衣裤工艺损耗率在常规款式基础上增加4%。

4、如成衣水洗，工艺损耗率在常规款式基础上相应增加：成衣普通水洗增加0.8%，成衣生物酶洗增加2%。

5、本标准净耗、工艺损耗率数值已按公定回潮率计算。
                                                                                                                图1  针织女式睡衣      图2 针织女式睡裤
34. 合成纤维制针织男式游泳裤加工贸易单耗标准

HDB/FZ072-2011

	序号
	成  品
	原  料
	净耗

（千克/千克）
	工艺损耗率（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	
	

	1
	合成纤维制针织男式三角游泳裤
	千克
	61123100
	各种规格
	合成纤维制针织织物
	千克
	60041030、60049030、60053100、60053200、60053300、60053400、60063100、60063200、60063300、60063400
	开幅有效门幅＞150厘米
	＜1
	22

	2
	合成纤维制针织男式平脚游泳裤
	千克
	
	各种规格
	合成纤维制针织织物
	千克
	
	开幅有效门幅＞150厘米
	＜1
	17


注：1、本标准适用于常规款式合成纤维制针织男式游泳裤，不包括特殊规格和位置花等特殊款式产品。如出现以下特殊情况，工艺损耗率按相应办法计算。如涉及两种或两种以上特殊情况，工艺损耗率应累加计算。

2、成品要求对条、对花、对格，面料条格、花型宽度4厘米及以下时，工艺损耗率在常规款式基础上相应增加1.5%；条格宽度4厘米以上时，工艺损耗率在常规款式基础上相应增加4%。

3、成品为双色拼接时，工艺损耗率在常规款式基础上相应增加1%；三色及三色以上拼接时，工艺损耗率在常规款式基础上相应增2%。

4、定位裁剪：成衣要求按照既定花型的方向、位置等技术要求裁剪的形式。定位裁剪的工艺损耗率在常规款式基础上相应增加8%。

5、本标准净耗、工艺损耗率数值已按公定回潮率计算。
[image: image1.jpg]


                                  [image: image2.jpg]



图1   针织男式三角游泳裤                                                     图2   针织男式平脚游泳裤
35. 合成纤维制针织女式游泳服加工贸易单耗标准

HDB/FZ073-2011

	序号
	成  品
	原  料
	净耗

（千克/千克）
	工艺损耗率
（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	
	

	1
	连体式针织女式游泳服

（三角裤型）
	千克
	61124100
	各种规格
	合成纤维制针织织物
	千克
	60041030、60049030、60053100、60053200、60053300、60053400、60063100、60063200、60063300、60063400
	开幅有效门幅

＞150厘米
	＜1
	36.3

	2
	分体式针织女式游泳服

（三角裤型）
	千克
	
	各种规格
	合成纤维制针织织物
	千克
	
	开幅有效门幅

＞150厘米
	＜1
	26.5

	3
	裙式连体针织女式游泳服
	千克
	
	各种规格
	合成纤维制针织织物
	千克
	
	开幅有效门幅

＞150厘米
	＜1
	29.0

	4
	裙式分体针织女式游泳服
	千克
	
	各种规格
	合成纤维制针织织物
	千克
	
	开幅有效门幅

＞150厘米
	＜1
	27.5

	5
	比基尼式针织女式游泳服
	千克
	
	各种规格
	合成纤维制针织织物
	千克
	
	开幅有效门幅

＞150厘米
	＜1
	26.5


注：1、本标准适用于常规款式合成纤维制针织女式游泳服，不包括特殊规格和特殊款式产品。如出现以下特殊情况，工艺损耗率按相应办法计算。如涉及两种或两种以上特殊情况，工艺损耗率应累加计算。

2、成品要求对条、对花、对格，面料条格、花型宽度4厘米及以下时，工艺损耗率在常规款式基础上相应增加1.5%；条格宽度4厘米以上时，工艺损耗率在常规款式基础上相应增加4%。
3、成品为双色拼接时，工艺损耗率在常规款式基础上相应增加1%；三色及三色以上拼接时，工艺损耗率在常规款式基础上相应增2%。

4、定位裁剪：成衣要求按照既定花型的方向、位置等技术要求裁剪的形式。定位裁剪的工艺损耗率在常规款式基础上相应增加8%。
5、如成品为平脚裤型，则工艺损耗率在常规款式基础上相应减少2%。
6、本标准净耗、工艺损耗率数值已按公定回潮率计算。
[image: image7.png]4



[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]



图1  普通连体式(三角裤)款式图                  图2  普通分体式款式(三角裤)款式图                           图3  裙式连体款式图

[image: image11.wmf][image: image12.jpg]


（裙子面料和上衣/三角裤均为同一面料）

   图4  裙式分体款式图                              图5 比基尼款式图

（裙子面料和上衣/三角裤均为同一面料）
36. 尼龙弹性织带加工贸易单耗标准

HDB/FZ074-2011

	序号
	成  品
	原  料
	工艺损耗率

（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	

	1
	尼龙弹性织带
	千克
	58062000
	幅宽≤30厘米，按重量计弹性纱线≥5%
	尼龙弹力丝
	千克
	54023111
	20D-140D
	4.9

	
	
	
	
	
	尼龙长丝
	千克
	54024510
	20D-210D
	3.8

	
	
	
	
	
	氨纶丝
	千克
	54024410
	20D-1680D
	4.9

	2
	尼龙弹性织带
	千克
	58062000
	幅宽≤30厘米，按重量计橡胶线≥5%
	尼龙弹力丝
	千克
	54023111
	20D-140D
	4.9

	
	
	
	
	
	尼龙长丝
	千克
	54024510
	20D-210D
	3.8

	
	
	
	
	
	橡胶线
	千克
	40070000
	28#-90#
	4.9


注：1、色织尼龙弹性织带的工艺损耗率增加0.5%。

2、本标准工艺损耗率数值已按公定回潮率计算。
37. 机织男式长袖衬衫加工贸易单耗标准
HDB/FZ075-2011

	序号
	成  品
	原  料
	单耗

（米/件）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格(幅宽：米)
	

	1
	丝及绢丝制机织
男式长袖衬衫
	件
	62059010
	亚码
	丝及绢丝制机织物
	米
	5007品目项下全部商品编号
	1.12
	2.30

	
	
	
	
	欧码
	
	
	
	
	2.50

	2
	毛制机织
男式长袖衬衫
	件
	62059020
	亚码
	毛及混纺制机织物
	米
	5112品目项下全部商品编号
	1.47
	1.70

	
	
	
	
	欧码
	
	
	
	
	1.80

	3
	棉制机织
男式长袖衬衫
	件
	62052000
	亚码
	棉及混纺制机织物
	米
	5208、5209、5210、5211、5212品目项下全部商品编号
	1.47
	1.70

	
	
	
	
	欧码
	
	
	
	
	1.80

	4
	其他纺织材料制机织
男式长袖衬衫
	件
	62059090
	亚码
	其他纺织材料制机织物
	米
	5309、5311品目项下全部商品编号
	1.47
	1.70

	
	
	
	
	欧码
	
	
	
	
	1.80

	序号
	成  品
	原  料
	单耗

（米/件）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格(幅宽：米)
	

	5
	化学纤维制机织
男式长袖衬衫
	件
	62053000
	亚码
	化学纤维及混纺制机织物
	米
	5407、5408、5512、5513、5514、5515、5516品目项下除54071010、54071020、54072000、54073000、54081000外的全部商品编号
	1.47
	1.65

	
	
	
	
	欧码
	
	
	
	
	1.75

	6
	起绒机织物制机织

男式长袖衬衫
	件
	62059090
	亚码
	起绒机织物
	米
	5801品目项下全部商品编号
	1.47
	1.70

	
	
	
	
	欧码
	
	
	
	
	1.80


[image: image13.jpg]


注：1、本单耗标准适用于常规款式男式长袖衬衫，不包括特殊款式男式长袖衬衫（如加长款、灯笼袖、插肩袖等）、特体及男童衬衫。相关定义及常规款式机织男式长袖衬衫款式图如下：
亚码：一般是对主要出口亚洲地区男式长袖衬衫规格的统称。亚码平均码为领围41厘米、后衣长78厘米、胸围116厘米。

欧码：一般是对主要出口欧洲地区男式长袖衬衫规格的统称。欧码平均码为领围43厘米、后衣长82厘米、胸围124厘米。

2、本标准单耗数据仅指采用素色及无需对花、对条格的机织物生产的常规款式男式长袖衬衫。而要求对花对条格的男衬衫单耗则在常规款式基础上视花型和条格大小相应调整：花型直径或条格宽度在4厘米及以下加放1.5个花型或条格宽度；花型直径或条格宽度在4厘米以上加放2.5个花型或条格宽度。

3、如在常规款式的基础上增加袋、袋盖等结构上的差异，如果增加部分用料面积大于0.1平方米，则按以下公式核定单耗：
单耗（非常规款式）= 单耗（常规款式）+ 增加部分用料面积÷标准幅宽×（1 + 10 %）∕件。
4、不同幅宽机织物单耗标准的换算：
当实际幅宽小于标准幅宽时：单耗（实际幅宽）=单耗（标准幅宽）×标准幅宽÷实际幅宽×(1 + 10%)；
    当实际幅宽大于标准幅宽时：单耗（实际幅宽）=单耗（标准幅宽）×标准幅宽÷实际幅宽。                                       
5、定向裁剪的机织物生产机织男式长袖衬衫，单耗在常规款式基础上相应增加5%。                                                 常规款式男衬衫款式图
6、成衣普通水洗，单耗在常规款式基础上相应增加3%；成衣化学洗和酵素洗，单耗在常规款式基础上相应增加5%。

7、在一个合同中，大码的数量超过50%或批量小于500件的，单耗在常规款式基础上相应增加6%。
38. 毛制及化学纤维制机织女式西服马甲加工贸易单耗标准
HDB/FZ076-2011

	序号
	成  品
	原  料
	单耗

（米/件）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格（幅宽：米）
	

	1
	毛制及化学纤维制机织女式西服马甲

（前后均用相同机织物）
	件
	62114100

62114390
	亚码
	毛制及化学纤维制机织物
	米
	5111、5112品目项下全部商品编号；5407、5408、5512、5513、5514、5515、5516品目项下除54071010、54071020、54072000、54073000、54074100、54081000、55131110、55131210、55131310、55141110、55141210、55141911以外的全部商品编号
	1.47
	0.75

	
	
	
	
	欧码
	
	
	
	
	0.85

	2
	毛制及化学纤维制机织女式西服马甲

（后背用其他机织物）
	件
	
	亚码
	毛制及化学纤维制机织物
	米
	
	1.47
	0.49

	
	
	
	
	欧码
	
	
	
	
	0.56


[image: image14.jpg]BIE




注：1、本单耗标准适用于常规款式女式西服马甲，不包括特体和特殊款式女式西服马甲。本标准规定的女式西服马甲内无填充物。女式西服马甲多数产品前后部分采用同一种原料，少数产品后背部分采用与前片不同的机织物为原料。

亚码：一般是指对主要出口亚洲地区机织女式西服马甲规格的统称。亚码平均码衣长50厘米（后背居中量），胸围94厘米。

欧码：一般是指对主要出口欧洲地区机织女式西服马甲规格的统称。欧码平均码衣长54厘米（后背居中量），胸围102厘米。         

2、不同幅宽的机织物单耗标准的换算：

当织物实际幅宽小于标准幅宽时：单耗（实际幅宽）﹦单耗（标准幅宽）×标准幅宽÷实际幅宽×（1+10%）；

当织物实际幅宽大于标准幅宽时：单耗（实际幅宽）﹦单耗（标准幅宽）×标准幅宽÷实际幅宽。

3、如在常规款式的基础上加袋、加袋盖等结构上的差异，则按以下公式核定单耗：

单耗（非常规款式）﹦单耗（常规款式）＋增加部分用料面积÷标准幅宽×（1+10%）∕件。

4、对花对条格女式西服马甲单耗根据花型和条格大小，在常规款式基础上相应增加：花型直径或条格宽度在4厘米及以下，单耗相应增加1.5个花型或条格宽度；花型直径或条格宽度在4厘米以上，单耗相应增加2.5个花型或条格宽度。

5、衣长的增减直接影响单耗，衣长每增减1厘米，单耗在常规款式基础上相应增减1.2%。                                       常规款式女式西服马甲款式图
6、定向裁剪的机织物生产机织女式西服马甲，单耗在常规款式基础上相应增加5%。

7、成衣普通水洗，单耗在常规款式基础上相应增加3％，成衣化学洗、酵素洗，单耗在常规款式基础上相应增加5%。

8、在一个合同中，大码的数量超过50％或合同批量小于500件的，单耗在常规款式基础上相应增加6%。
39. 棉制毛巾布制毛巾被加工贸易单耗标准
HDB/FZ077-2011

	序号
	成  品
	原  料
	净耗

（千克/千克）
	工艺损耗率
（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	
	

	1
	未经漂染处理棉制毛巾布制毛巾被
	千克
	63023192
	
	未经漂染处理棉制毛巾布
	千克
	58021100
	
	≤1
	12.25

	2
	经漂染处理棉制毛巾布制毛巾被
	千克
	63023192
	
	经漂染处理棉制毛巾布
	千克
	58021900
	
	
	3.57


注：1、本标准中原料毛巾布幅宽与成品毛巾被幅宽应一致。

2、含水溶丝类的无捻毛巾被产品，工艺损耗率计算公式如下：无捻毛巾被工艺损耗率=1－（1－毛巾布所含水溶丝比例）×（1－棉制毛巾布工艺损耗率）。
    3、本标准净耗、工艺损耗率数值已按公定回潮率计算。
40. 尼龙制女士连裤袜加工贸易单耗标准
HDB/FZ078-2011

	序号
	成  品
	原  料
	净耗

（千克/条）
	工艺损耗率

（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	
	

	1
	尼龙制女士连裤袜
	条
	61152100
	M—LL,薄型，单条克重＜0.04千克
	尼龙-6制纱线
	千克
	54024510
	单纱，13-65分特
	＜0.032
	5.94

	2
	尼龙制女士连裤袜
	条
	
	M—LL,厚型，单条克重≥0.04千克
	尼龙-6制纱线
	千克
	
	单纱，13-65分特
	≥0.032
	6.14


注：1、本标准尼龙制女士连裤袜属于普通款式，不包括提花、花纹、镂空等特殊编织工艺。
2、本标准净耗、工艺损耗率数值已按公定回潮率计算。
41. 熔体直纺聚酯长丝加工贸易单耗标准
HDB/FZ079-2011

	序号
	成  品
	原  料
	单耗
（千克/千克）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	

	1
	聚酯长丝（POY）
	千克
	54024600、54041900
	30D-600D
	精对苯二甲酸
	千克
	29173611
	
	0.8585

	
	
	
	
	
	乙二醇
	千克
	29053100
	
	0.3340

	2
	聚酯长丝（FDY）
	千克
	54024700、54041900
	30D-600D
	精对苯二甲酸
	千克
	29173611
	
	0.8713

	
	
	
	
	
	乙二醇
	千克
	29053100
	
	0.3390

	3
	聚酯长丝（DTY）
	千克
	54023310、54041100
	30D-600D
	精对苯二甲酸
	千克
	29173611
	
	0.8598

	
	
	
	
	
	乙二醇
	千克
	29053100
	
	0.3345


注：1、生产过程中，会同时产生聚酯切片（PET），数量与转换生产成品规格频繁度成正比，一般占总产出量（聚酯切片和丝）的15-20%。

2、本标准单耗数值已按公定回潮率计算。单耗数值已考虑添加剂、辅料等因素，其含量不超过3%。

42. 聚酰胺-6工业长丝加工贸易单耗标准
HDB/FZ080-2011

	序号
	成  品
	原  料
	净耗
（千克/千克）
	工艺损耗率
（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	
	

	1
	聚酰胺-6工业长丝
	千克
	54021910
	 930、1400、1870、2100分特等
	6-己内酰胺
	千克
	29337100
	
	0.993
	6


注：1、成品重量中含油剂、防老剂等辅料含量一般为0.7-1.1%。

    2、鉴于该成品的技术特性和交易惯例，本标准净耗为实测数值，未考虑公定回潮率。

43. 溶解木浆制粘胶短纤加工贸易单耗标准
HDB/FZ081-2011

	序号
	成  品
	原  料
	单耗
（千克/千克）

	
	名称
	单位
	商品编码
	规格
	名称
	单位
	商品编码
	规格
	

	1
	粘胶短纤
	千克 
	55041029
	各种规格
	化学溶解木浆
	千克
	47020000
	甲种纤维素的含量90%
	1.099

	
	
	
	
	
	
	
	
	甲种纤维素的含量91%
	1.087

	
	
	
	
	
	
	
	
	甲种纤维素的含量92%
	1.075

	
	
	
	
	
	
	
	
	甲种纤维素的含量93%
	1.064

	
	
	
	
	
	
	
	
	甲种纤维素的含量94%
	1.052

	
	
	
	
	
	
	
	
	甲种纤维素的含量95%
	1.041

	
	
	
	
	
	
	
	
	甲种纤维素的含量96%
	1.030

	
	
	
	
	
	
	
	
	甲种纤维素的含量97%
	1.020

	
	
	
	
	
	
	
	
	甲种纤维素的含量98%
	1.009


注：本标准单耗数值已按公定回潮率计算。
� EMBED PBrush  ���








PAGE  
65

